**抽检商品不合格名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **抽检场所** | **标称生产单位** | **标称商标** | **规格型号** | **不合格项目** | **报告编号** |
| 1 | 私房砖 | 宜昌市西陵区源胜建材商行 | 晋江磁灶茂兴陶瓷厂 | 捷美 | 150×150mm 40pcs/箱  吸水率：3%-6% | 断裂模数； | KW201804041 |
| 2 | 高清炫彩喷墨 | 伍家岗区金都市场21栋05号（杨正） | 佛山市福罗伦陶瓷有限公司 | 利德福 | 型号：DW6502 600×600mm 4片/件 | 断裂模数； | KW201804336 |
| 3 | 微晶镜面 | 伍家岗区金都市场21栋05号（杨正） | 广东佛山市俊玛陶瓷有限公司 | 莱茵美陶瓷 | 300×600mm  型号：LY7704  8片/件 | 断裂模数； | KW201804337 |
| 4 | 高清喷墨仿古砖 | 伍家岗区金都市场21栋05号（杨正） | 佛山市家御陶瓷有限公司 | 格罗瑞亚 | 600×600×9.5 GA63012M 4片/件 | 断裂模数； | KW201804339 |
| 5 | 炫彩喷墨釉面砖 | 宜昌市高新区林海源陶瓷经营部 | 佛山市高明王者陶瓷有限公司 | 王者陶瓷 | 240×660mm×10.5mm KAP-13119 9片/件 | 断裂模数； | KW201804371 |
| 6 | 田园别墅砖 | 宜昌市锦屏贸易有限公司 | 佛山市盛世玛宝陶瓷有限公司 | 盛世玛宝陶瓷 | M8804A 300×300 11片/pcs | 吸水率（平均值）； | KW201804378 |
| 7 | 炫彩喷墨釉面砖 | 宜昌市高新区林海源陶瓷经营部 | 佛山市高明王者陶瓷有限公司 | 王者陶瓷 | 240×660mm×10.5mm KAP-13119 9片/件 | 断裂模数； | KW201810237 |